|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Состав системы по слоям** | **Цвет** | **Допустимые температура, °С, влажность, % нанесения** | **Срок  службы, лет** |
| **Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»** | | | | |
| **1** | **ИЗОЛЭП-mastiс** -  грунт-эмаль эпоксидная толстослойная | серый | от -10 до +40°С,  не более 85% | более 15  (высокий уровень) |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** -  эмаль акрилуретановая,  УФ-стойкая | серый  или RAL | от -10 до +40°С,  не более 75% |
| **2** | **ЦИНОТАН**- грунтовка  полиуретановая цинкнаполненная | серый | от -15 до +40°С,  30-98% | более 15  (высокий уровень) |
| **ПОЛИТОН-УР -**  эмаль полиуретановая | серый |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** -  эмаль акрилуретановая,  УФ-стойкая | серый  или RAL | от -10 до +40°С,  не более 75% |
| **Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ** | | | | |
| **3** | **ИЗОЛЭП-primer** -  грунтовка эпоксидная  с фосфатом цинка и железной слюдкой | серый | от -10 до +40°С,  не более 75% | более 15  (высокий уровень) |
|
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** -  эмаль акрилуретановая,  УФ-стойкая | серый  или RAL | от -10 до +40°С,  не более 75% |
|  |  |  |  |  |

**Системы покрытий  для противокоррозионной защиты металлических морских сооружений ПАО "Газпром", соответствующие требованиям Р Газпром 9.1-010-2010.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Состав системы по слоям** | **Цвет** | **Допустимые температура, °С, влажность, % нанесения** | **Срок  службы, лет** |
| **Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»** | | | | |
| **4** | **ЦИНЭП** -  грунтовка эпоксидная цинкнаполненная | серый | от +10 до +40°С,  не более 85% | более 15  (высокий уровень) |
| **ИЗОЛЭП-mio** -  эмаль эпоксидная  с железной слюдкой | серый | от -10 до +40°С,  не более 85% |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** -  эмаль акрилуретановая,  УФ-стойкая | серый  или RAL | от -10 до +40°С,  не более 85% |
| **5** | **ИЗОЛЭП-mastiс** -  грунт-эмаль эпоксидная толстослойная | серый | от -10 до +40°С,  не более 85% | 7-15  (средний уровень) |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)**-  эмаль акрилуретановая,  УФ-стойкая | серый  или RAL |
|
| **6** | **ИЗОЛЭП-гидро** -  грунт-эмаль эпоксидная | серый | от -5 до +40°С,  не более 85% | более 15  (высокий уровень) |
|