|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Состав системы по слоям** | **Цвет** | **Допустимые температура, °С, влажность, % нанесения** | **Срок  службы, лет** |
| **Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»** |
| **1** | **ИЗОЛЭП-mastiс** - грунт-эмальэпоксиднаятолстослойная  | серый | от -10 до +40°С, не более 85% | более 15 (высокий уровень) |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 75% |
| **2** | **ЦИНОТАН**- грунтовка полиуретановаяцинкнаполненная | серый | от -15 до +40°С, 30-98% | более 15 (высокий уровень) |
| **ПОЛИТОН-УР -** эмаль полиуретановая | серый |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 75% |
| **Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ** |
| **3** | **ИЗОЛЭП-primer** - грунтовка эпоксидная с фосфатом цинка ижелезной слюдкой | серый | от -10 до +40°С, не более 75% | более 15 (высокий уровень) |
|
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 75% |
|  |  |  |  |  |

**Системы покрытий  для противокоррозионной защиты металлических морских сооружений ПАО "Газпром", соответствующие требованиям Р Газпром 9.1-010-2010.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Состав системы по слоям** | **Цвет** | **Допустимые температура, °С, влажность, % нанесения** | **Срок  службы, лет** |
| **Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»** |
| **4**  | **ЦИНЭП** - грунтовкаэпоксиднаяцинкнаполненная | серый | от +10 до +40°С, не более 85% | более 15 (высокий уровень)  |
| **ИЗОЛЭП-mio** - эмаль эпоксидная с железной слюдкой | серый | от -10 до +40°С, не более 85% |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)** - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 85% |
| **5** | **ИЗОЛЭП-mastiс** - грунт-эмальэпоксиднаятолстослойная  | серый | от -10 до +40°С, не более 85% | 7-15 (средний уровень) |
| **ПОЛИТОН-УР (УФ)**- эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL |
|
| **6** | **ИЗОЛЭП-гидро** - грунт-эмальэпоксидная | серый | от -5 до +40°С, не более 85% | более 15 (высокий уровень) |
|